배가스 CO₂ 포집을 위한 MTV-ZIF-69의 전산 설계

흡착 · 수분 경쟁 · 재생 · 구조 안정성의 통합 평가

초록

gme 위상 ZIF-69의 벤조이미다졸레이트 링커에 술폰산기를 부분 치환한 다변량 골격을 설계하고, 배가스 조건(0.15 bar CO₂, 298 K)에서 건조 흡착·수분 경쟁·재생 작업 용량·구조 안정성을 동일 프로토콜로 평가했다. 흡착열은 치환율에 따라 22.4에서 34.0 kJ/mol까지 오르지만, 같은 작용기가 물을 함께 붙잡고 공동을 잠식한다. 구조 안정성 관문은 치환율 58.3%에서 닫히고 흡착 목표대는 87.5%에서 열려 두 창이 겹치지 않으며, 그 제약 안에서의 최적은 58.3%로 습윤 작업 용량이 모체 대비 +77%다. 술폰산과 니트로기를 혼합하면 두 창이 처음으로 겹친다.

1. 서론 — 포집 물질에 요구되는 것

석탄화력 배가스는 CO₂ 분압이 약 0.15 bar이고 나머지 대부분이 N₂이며, 298 K에서 상대습도가 90%에 이르는 수증기를 동반한다. 이 조건에서 흡착제가 만족해야 하는 것은 흡착량 하나가 아니다. 실제 공정은 붙였다 떼는 순환이므로, 성능의 최종 척도는 한 사이클에 실어 나르는 양 — 작업 용량(working capacity) = 흡착 로딩 − 탈착 로딩 — 이다.

여기서 흡착 세기와 재생 용이성이 서로 맞선다. 등량 흡착열 Q_st가 클수록 낮은 분압에서도 잘 붙지만, 흡착은 기체가 자유도를 잃는 과정이라 ΔS < 0이고 ΔG = ΔH − TΔS에서 결합이 강할수록 떼어내는 데 더 큰 온도나 더 낮은 압력이 필요하다. 두 요구를 함께 만족하는 창이 Q_st 30~40 kJ/mol이며, 본 연구는 이를 사전 목표대로 등록하고 출발했다.

물은 별도의 제약이 아니라 같은 자리를 두고 다투는 경쟁자다. 물의 물리흡착 엔탈피 최대치는 약 −59 kJ/mol로, 본 연구에서 얻은 어떤 조성의 CO₂ Q_st(22~34)보다도 크다. 따라서 CO₂를 더 세게 잡기 위해 극성 자리를 늘리면 그 자리는 물을 더 세게 잡는다. 이 긴장이 본 보고서를 관통하는 주제이며, 건조 조건의 우수성이 습윤 조건에서 유지되는지를 별도로 검증해야 하는 이유다.

본 연구는 gme 위상의 ZIF-69를 모체로 삼아 링커의 염소 자리를 술폰산으로 부분 치환한 다변량(MTV) 계열을 설계하고, 건조 흡착 → 수분 경쟁 → 작업 용량 → 구조 안정성의 네 축에서 평가했다. 각 축의 판정 기준은 계산 이전에 등록했고 결과를 본 뒤 수정하지 않았다.

2. 흡착을 지배하는 두 힘

골격과 CO₂ 사이에 작용하는 힘은 분산력과 정전기 상호작용 둘이다. 분산력은 순간 쌍극자의 상관에서 나오며 거리에 대해 r⁻⁶로 감쇠한다. 감쇠가 가파르기 때문에 분자가 벽에 가까울수록, 즉 기공이 좁을수록 유리하다. 반면 정전기 상호작용은 감쇠가 완만해 기공이 넓어도 작동하지만, 상대 분자가 영구 전하 분포를 가져야 한다.

CO₂는 쌍극자가 없고 사중극자(quadrupole)를 갖는다. 본 모델에서 CO₂의 사중극자는 −0.876 e·Å², N₂는 −0.245 e·Å²로 3.6배 크다. 골격에 국소적으로 강한 전기장을 만들면 CO₂만 선택적으로 더 붙잡을 수 있고, 이것이 극성 작용기를 도입하는 논리다.

두 힘의 기여는 골격 전하를 켜고 끈 두 번의 계산을 차분해 분리할 수 있다. Lennard-Jones 항은 전하와 무관하므로 상쇄되고 정전기 항만 남는다. 본 계열에서 정전기가 전체 흡착에 기여하는 비율은 무치환 모체의 41.2 ± 2.3%에서 술폰산 100%의 69.1 ± 1.1%까지 증가한다(v2 세대 밀도맵). 즉 치환의 이득은 주로 정전기에서 오며, 이는 사중극자 논리와 정합한다.

3. 모체 선택과 치환 설계

3.1 위상이 치환의 방향을 정한다

같은 작용기를 같은 밀도로 도입해도 골격 위상에 따라 결과가 반대로 나온다. sod 위상에서는 치환기가 6원환 창구를 향하므로 창구만 좁아지고 공동은 줄지 않아, 치환율을 올릴수록 흡착열이 오히려 감소한다.

gme 위상의 ZIF-69에서는 벤조 고리의 치환 자리가 공동 쪽을 향한다. 치환하면 공동이 줄고 창구는 남으므로 분산력과 정전기가 함께 증가한다. 모체를 sod에서 gme로 옮긴 것은 이 기하학적 사실에 근거한다.

3.2 ZIF-69의 구조와 치환 자리

표 1. 무치환 ZIF-69 모체의 구조 지표

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| 화학식 | Zn(nIm)(cbIm) × 24 (단위셀당 아연 24개) |
| 링커 | nIm = 2-니트로이미다졸레이트 / cbIm = 5-클로로벤조이미다졸레이트 |
| 단위셀 원자 | 600개 — Zn 24 · C 240 · N 120 · O 48 · Cl 24 · H 144 |
| 셀 파라미터 | a = b = 26.084 Å, c = 19.408 Å, γ = 120° (육방정) |
| 기공 지표 | PLD 5.157 Å · LCD 8.90 Å · 접근가능부피 1232 Å³ |

ZIF-69는 서로 다른 링커 두 종을 이미 갖는 다변량 골격이며, 본 연구의 치환은 그중 벤조이미다졸레이트의 염소 자리를 술폰산으로 바꾸는 것이다. 치환 가능한 자리는 염소 원자 수와 같은 24개이므로, 치환율은 24의 약수 관계를 따르는 값만 정확히 구현된다. 한 자리가 4.167%p에 해당하며, 50%와 75% 사이에는 격자점이 다섯 개뿐이다.

염소 하나가 술폰산으로 치환되면 원자 수는 넷 증가하므로 원자 수 = 600 + 4 × (치환 자리 수)가 성립한다. 의도한 조성이 실제로 구현되었는지를 구조 파일만으로 확인하는 독립 검산으로 사용한다.

4. 계산 방법

흡착 물성은 강정준(μVT) 앙상블 몬테카를로 시뮬레이션(GCMC)으로 계산했다. 무한 희석 극한의 헨리 상수와 흡착열은 Widom 삽입으로 구했다. 골격 기하는 셀을 고정한 채 GFN-FF로 이완하고 부분전하를 다시 산출했으며, 기공 지표는 Zeo++로, 안정성 판정용 이완은 UFF4MOF로 수행했다. 설정은 아래 표와 같으며 전 계산에서 동일하다.

표 2. 계산 설정

| 항목 | 설정 |
| --- | --- |
| 앙상블 / 사이클 | μVT GCMC, 초기화 5,000 + 생산 15,000 |
| 골격 힘장 | UFF_MOF |
| CO₂ 모델 | García-Sánchez 2009 — ε/k_B 29.933 K, σ 2.745 Å, q_C +0.6512 |
| 물 모델 | TIP5P-Ew (5-site) — ε/k_B 89.633 K, σ 3.097 Å |
| 골격 전하 | PACMAN (DDEC6 재현), 전하합 ¦Σq¦ ≤ 1×10⁻⁴ |
| 컷오프 / 셀 / 정전기 | 12 Å / 2×2×2 / Ewald 1×10⁻⁶, Lorentz-Berthelot |
| 기하 이완 | GFN-FF, 셀 고정, FIRE (fmax 0.05 eV/Å) |

CO₂·N₂의 분자 기하는 TraPPE 정의에서 오지만 Lennard-Jones 계수와 부분전하는 위 표의 값을 사용했다. 따라서 손님 분자 힘장을 TraPPE로 표기하는 것은 정확하지 않다.

5. 건조 조건 흡착

0.15 bar CO₂, 298 K에서 술폰산 치환율에 따른 흡착 물성은 표 3과 같다. 치환율이 오르면 Q_st와 로딩이 함께 단조 증가하며, 인접 조성 간 차이는 모두 통계 오차의 여러 배다. 목표대 30~40 kJ/mol에 진입한 것은 치환율 75%와 100% 두 조성이다.

표 3. 건조 조건 흡착 물성 (298 K, 0.15 bar, 1σ 병기)

| 조성 | 치환율 | Q_st (kJ/mol) | 0.15 bar 로딩 (mol/kg) | CO₂/N₂ 선택도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| base | 0% | 22.42 ± 0.11 | 0.5889 ± 0.0059 | 17.8 |
| saIm025 | 25% | 27.97 ± 0.10 | 0.9645 ± 0.0104 | 28.8 |
| saIm050 | 50% | 29.51 ± 0.19 | 1.2390 ± 0.0205 | 38.6 |
| saIm075 | 75% | 31.42 ± 0.22 | 1.3602 ± 0.0210 | 49.0 |
| saIm100 | 100% | 34.01 ± 0.55 | 1.5429 ± 0.0357 | 102.2 |

대체 작용기와의 비교가 술폰산 선택의 근거를 준다. 니트로 100%는 28.87, 메틸설포닐 75%는 29.01로 모두 목표대에 미치지 못한다. 특히 메틸설포닐은 술폰산과 같은 설폰 골격을 가지면서도 성능이 낮은데, 이는 술폰산의 이점이 설폰기 자체가 아니라 수산기(−OH)의 수소결합 공여 능력에 있음을 시사한다. 이 해석은 6절의 수분 거동에서 다시 확인된다.

6. 수분 경쟁 — 같은 자리를 두고 다투는 두 분자

상대습도(RH)는 물의 절대량이 아니라 그 온도의 포화증기압에 대한 비율이다. 298 K에서 포화증기압은 약 3,169 Pa이므로 RH 90%는 물 분압 2,852 Pa에 해당한다. 배가스 조건에서 물의 분압은 CO₂ 분압의 약 1/5에 불과하지만, 결합 세기가 두 배 이상이므로 경쟁은 대등하지 않다.

술폰산이 CO₂를 붙잡는 기전은 수산기의 수소결합 공여인데, 수소결합 공여자는 물이 가장 잘 이용하는 자리이기도 하다. 즉 CO₂를 잡는 기전과 물을 잡는 기전이 동일하며, 이것이 이 노선의 근본 딜레마다. 실제로 흡착 조건(298 K, RH 90%)에서 골격에 붙은 물과 CO₂의 몰비는 치환율에 따라 0.85 → 1.01 → 1.24 → 2.31로 증가한다. 앞의 세 계단은 완만하지만 75%에서 100%로 가는 마지막 계단만 두 배 가까이 뛴다. 흡착된 물이 다음 물의 수소결합 자리를 제공해 군집이 자라는 협동 효과로 해석되며, 이 비선형성 때문에 두 점을 이어 외삽하는 추정은 성립하지 않는다.

표 4. 수분 경쟁 (298 K, CO₂ 0.15 bar 고정, RH 0~90%, 1σ 병기)

| 조성 | 건조 CO₂ | RH90 CO₂ | 유지율 | RH90 물 | 물/CO₂ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| base | 0.5839 ± 0.0093 | 0.5743 ± 0.0097 | 98.4 ± 2.3% | 0.489 | 0.85 |
| saIm025 | 0.9708 ± 0.0147 | 0.7811 ± 0.0243 | 80.5 ± 2.8% | 0.722 | 0.92 |
| saIm050 | 1.2297 ± 0.0231 | 0.9355 ± 0.0097 | 76.1 ± 1.6% | 0.940 | 1.00 |
| saIm075 | 1.3610 ± 0.0120 | 1.0470 ± 0.0280 | 76.9 ± 2.2% | 1.242 | 1.19 |
| saIm100 | 1.5410 ± 0.0225 | 0.9333 ± 0.0276 | 60.6 ± 2.0% | 2.155 | 2.31 |

사전 등록한 판정 기준(RH90 유지율 80% 이상 유효 / 50~80% 조건부 / 50% 미만 종료)에서 종료되는 조성은 없다. 유지율은 치환율에 따라 단조 감소하지 않는다 — 25~75% 구간은 서로 구별되지 않는 고원(76~80%, 인접 차이 1.36σ·1.00σ·0.31σ)이고, 100%에서만 유의하게 꺾인다(75→100%: 16.4 pp, 5.55σ). 이 꺾임은 6절의 물/CO₂ 몰비 계단과 같은 조성에서 나타난다.

이 결과는 독립적인 계산 환경에서 수행되었고, RH90 조건이 습윤 작업 용량의 흡착 조건과 같은 열역학점이어서 교차 검증이 가능했다. 여덟 개 비교가 모두 1σ 이내로 일치했으며, 치환율 100%에서는 소수점 셋째 자리까지 같았다(CO₂ 0.9333 vs 0.9336, 물 2.1548 vs 2.1561).

7. 재생과 작업 용량

7.1 온도 스윙과 진공 스윙의 열역학적 차이

재생 방식은 둘이다. 온도 스윙(TSA)은 373 K로 승온해 −TΔS 항이 ΔH를 이기게 만들고, 진공 스윙(VSA)은 CO₂ 분압을 0.05 bar로 낮춰 기상의 화학퍼텐셜을 내린다. 두 방식은 물에 대해 정반대로 행동한다.

공정에서 기체 흐름의 수분 함량은 베드를 데운다고 변하지 않으므로, 물 분압을 2,852 Pa로 고정한 채 온도만 올리면 분모인 포화증기압이 101,325 Pa로 32배가 되어 상대습도가 90%에서 2.8%로 떨어진다. 물 분자의 수는 그대로인데 응축하려는 경향만 사라지는 것이다. 그 결과 TSA는 별도의 전처리 건조 없이 재생 과정이 건조를 겸한다. 반면 VSA는 온도가 유지되어 RH 90%가 그대로이고, CO₂가 비운 자리를 물이 채운다.

7.2 습윤 조건의 작업 용량

표 5. 습윤 작업 용량 (mol/kg, 1σ 병기). 작업 용량의 오차는 두 로딩 오차의 제곱합근이다.

| 조성 | 습윤 TSA WC | 습윤 VSA WC | 건조 TSA WC | 습윤/건조 | H₂O/CO₂ | 물 제거율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| base | 0.469 ± 0.012 | 0.352 ± 0.013 | 0.4845 | 96.8% | 0.85 | 85.7% |
| saIm050 | 0.768 ± 0.018 | 0.557 ± 0.021 | 1.0625 | 72.3% | 1.01 | 88.7% |
| saIm075 | 0.833 ± 0.022 | 0.580 ± 0.027 | 1.1468 | 72.6% | 1.24 | 89.5% |
| saIm100 | 0.688 ± 0.024 | 0.498 ± 0.042 | 1.2976 | 53.0% | 2.31 | 77.6% |

건조 조건에서 세 축(Q_st·로딩·건조 작업 용량) 모두 1위였던 saIm100이 습윤 조건에서는 최하위가 된다. 세 조성 간 간격은 모두 2.3σ 이상이므로 순위를 말할 수 있으며, 습윤 순위는 saIm075 > saIm050 > saIm100이다. 건조 대비 유지 비율에서 saIm100만 53.0%로 떨어지는데, 이는 6절의 물/CO₂ 몰비 계단과 같은 조성에서 나타난다.

재생 쪽에서도 치환율 100%만 다르다. 승온으로 제거되는 물의 비율이 다른 조성에서는 86~90%인데 이 조성은 77.6%에 그쳐, 사이클을 반복하면 베드에 축적된다. 진공 재생에서는 네 조성 모두 물이 오히려 증가한다(+5~13%) — 압력은 물의 화학퍼텐셜을 거의 건드리지 못하기 때문이며, 이 계열에서 TSA를 기준 공정으로 보는 근거다.

7.3 재생 에너지 수지 — 지배항은 흡착열이 아니다

재생에 드는 열은 세 항의 합이다. 흡착열(CO₂를 떼어내는 화학적 대가), 현열(골격을 298에서 373 K로 데우는 비용), 그리고 전처리 건조를 할 경우의 잠열이다. 현열은 가열량을 그 사이클에 실어 나른 CO₂로 나눈 값이므로 작업 용량에 반비례한다.

표 6. TSA 재생 에너지 수지 (Cp 0.9 J/g·K, 열회수 0%, 회수율 50%)

| 조성 · 방식 | Q_st | 현열 | 건조 잠열 | 합계 (kJ/mol CO₂) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| base · 젖은 채 | 22.42 | 143.9 | — | 166.3 |
| base · 말려서 | 22.42 | 139.3 | 16.7 | 178.5 |
| saIm050 · 젖은 채 | 29.51 | 87.9 | — | 117.4 |
| saIm075 · 젖은 채 | 31.42 | 81.0 | — | 112.4 |
| saIm100 · 젖은 채 | 34.01 | 98.1 | — | 132.1 |
| saIm100 · 말려서 | 34.01 | 52.0 | 16.7 | 102.8 |

흡착열이 21~34인 데 비해 현열은 52~144로 2~5배 크다. 따라서 총 에너지를 정하는 것은 결합을 얼마나 강하게 만드느냐가 아니라 같은 가열량을 몇 몰의 CO₂에 나누느냐다. 치환의 이득은 흡착열을 올린 데 있는 것이 아니라 작업 용량을 올려 현열을 희석시킨 데 있다.

골격 비열 0.9 J/(g·K)는 이 계열의 실측이 아니라 문헌 대표값이며, 0.6~1.2 구간에서 합계가 1.6~1.8배 움직인다. 열교환 회수를 0%로 둔 보수적 하한이다. 감도 분석 없이 절대값을 인용해서는 안 된다.

8. 구조 안정성 관문

흡착 성능이 아무리 좋아도 골격이 기공을 유지하지 못하면 후보가 될 수 없다. 이 관문은 순위를 만들지 않고 탈락만 시킨다. 판정 기준은 계산 이전에 등록했다: 창구 지름(PLD) 3.3 Å 이하, 접근가능부피 20 Å³ 미만, 최소 원자간 거리 0.7 Å 미만, 그리고 최대 공동 지름(LCD) 감소 20% 초과.

여기서 LCD 감소는 이완 전후의 변화가 아니라 이완된 무치환 모체의 공동 대비 해당 조성의 공동이 얼마나 좁은가를 뜻한다. 모체 자신도 이완 과정에서 LCD가 8.898 Å에서 7.631 Å로 줄기 때문에 기준선은 고정된 값이 아니라 같은 프로토콜에서 함께 산출된다.

표 7. 구조 안정성 관문 결과 (전체 31종 중 28종 통과)

| 조성 | LCD 감소 (모체 대비) | 판정 | 탈락 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| saIm025 | 6.69% | 통과 | — |
| saIm050 | 13.75% | 통과 | — |
| saIm075 | 20.26% | 탈락 | LCD 감소 20% 초과 |
| mslm075 | 21.67% | 탈락 | LCD 감소 20% 초과 |
| saIm100 | 22.50% | 탈락 | LCD 감소 20% 초과 |

탈락한 세 종은 모두 공동 감소 단일 기준에서 걸렸고 창구·부피·최소거리는 통과했다. 골격이 파탄난 것이 아니라 치환기가 공동을 과도하게 채운 것이다. 문제는 목표대에 진입한 두 조성이 그대로 탈락 목록이라는 점이며, 관문을 통과한 조성 중 최고 흡착열은 29.51 kJ/mol로 문턱 바로 아래다. 한편 이 관문의 이완은 수렴에 이르지 않으므로(진동하여 반복 상한에서 정지) 결과는 정밀한 기하 값이 아니라 심한 불안정성의 선별로 읽어야 한다.

경계 조성에 대해 반복 상한을 12·24·36으로 바꾸어 재계산한 결과 공동 감소는 각각 20.26·20.20·20.32%였다. 예산을 3배로 늘리고 에너지 변화량을 12배 낮추어도 답은 ±0.06%p 안에 머물렀으므로, 경계 조성의 0.26%p 초과는 이완 예산의 인공물이 아니다. 판정은 사전 등록 기준대로 유지된다.

9. 조성 격자 — 두 경계가 겹치는 구간

세 축의 경계가 모두 치환율 50%와 75% 사이에 놓인다. 흡착이 목표대 문턱을 넘는 지점(29.51과 31.42 사이), 구조가 안정성 관문을 넘지 못하는 지점(13.75%와 20.26% 사이), 습윤 성능이 꺾이기 시작하는 지점이 모두 같은 구간이다. 25% 간격의 조성 축으로는 이 구간 안에서 아무것도 말할 수 없다.

치환 자리가 24개이므로 이 구간의 격자점은 다섯 개(12/24~18/24)뿐이다. 그중 58.3%(14자리), 62.5%(15자리), 66.7%(16자리)와 대조를 위한 87.5%(21자리)를 선정해 구조를 생성하고 조성 개수·충돌·고아 원자 검사를 통과시켰다. 62.5%가 흡착 목표대와 안정성 관문을 동시에 넘는지가 현재 남은 물음이다.

표 8. 조성 격자 — 두 문턱의 위치 (치환 자리 24개, 한 칸 4.17%p)

| 조성 | 치환율 | Q_st (kJ/mol) | LCD 감소 | 안정성 관문 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| saIm050 | 50% | 29.51 ± 0.19 | 13.75% | 통과 |
| saIm0583 | 58.3% | 28.75 ± 0.18 | 15.71% | 통과 (마지막) |
| saIm0625 | 62.5% | 28.92 ± 0.19 | 20.87% | 탈락 |
| saIm0667 | 66.7% | 29.59 ± 0.29 | 20.65% | 탈락 |
| saIm075 | 75% | 31.42 ± 0.22 | 20.26% | 탈락 |
| saIm0875 | 87.5% | 31.12 ± 0.53 | 21.21% | 탈락 |

안정성 관문은 58.3%와 62.5% 사이, 치환 자리 단 한 칸에서 15.71 → 20.87%로 뛰며 닫힌다. 그 위로는 62.5~100% 전 구간이 20.3~22.5%의 고원을 이루므로, 이는 점진적 악화가 아니라 문턱 현상이다. 반면 흡착 목표대는 87.5%에서야 열린다. 두 창은 격자점 두 칸 이상 어긋나 있으며, 술폰산 단독 치환으로는 겹치지 않는다.

이 계단의 크기는 프로토콜 민감도(±0.06%p)의 80배이므로 수치 잡음이 아니다. 링커의 입체 지수가 골격 위상을 결정한다는 원리에 비추면, 이 불연속은 골격이 변형된 것이 아니라 해당 조성이 본래 이 위상으로 결정화하지 않는다는 신호로 읽는 편이 정합적이다. 그 경우 이 관문은 구조 변형의 척도가 아니라 합성 가능성의 대리 지표가 된다.

10. 제약 하 최적 조성

네 축의 결과를 겹치면 최적 조성이 축마다 이동한다. 건조 흡착에서는 치환율이 높을수록 좋고, 구조 안정성은 58.3%까지만 통과하며, 습윤 작업 용량은 그 경계에서 최대가 된다. 판정 기준은 계산 이전에 등록했다 — 승자 지표는 습윤 TSA 작업 용량이고, 차이가 1.5σ 미만이면 순위를 매기지 않는다.

표 9. 두 관문을 통과한 조성의 완전 비교 (mol/kg, 1σ 병기)

| 조성 | 습윤 TSA WC | 건조 TSA WC | Q_st | LCD 감소 | RH90 유지율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| base | 0.4692 ± 0.0119 | 0.4845 ± 0.0112 | 22.42 | 0.00% | 98.4% |
| saIm025 | 0.6357 ± 0.0124 | 0.8074 ± 0.0182 | 27.97 | 6.69% | 80.5% |
| saIm050 | 0.7680 ± 0.0177 | 1.0625 ± 0.0146 | 29.51 | 13.75% | 76.1% |
| saIm0583 | 0.8328 ± 0.0252 | 1.1267 ± 0.0258 | 28.75 | 15.71% | (미측정) |

**치환율 58.3%(saIm0583)가 최적이다.** 습윤 TSA 작업 용량 0.8328 ± 0.0252 mol/kg으로 무치환 모체 대비 +77%이며, 2위와의 차이가 2.10σ로 단독 1위다. 인접 조성 간 간격이 모두 1.5σ를 넘으므로(2.10σ / 6.12σ / 9.69σ) 네 조성의 서열을 전부 말할 수 있다. 건조 작업 용량에서도 1위이며 2위와 2.2σ 차이다.

다만 이 조성의 흡착열은 28.75 kJ/mol로 목표대에 들지 못한다. 목표대에 진입한 조성은 모두 구조 안정성 관문에서 탈락했으므로, 이 최적값은 목표 달성이 아니라 주어진 제약 안에서의 최선으로 읽어야 한다. 이 조성의 RH90 유지율은 아직 측정하지 않았다 — 이웃 조성들이 76~80%의 고원을 이루므로 그 사이로 추정되나 확인된 값은 아니다.

11. 두 창을 겹치게 하는 설계 — 혼합 치환

9절의 간극은 술폰산 단독 치환에서 나온 결과다. 술폰산은 흡착열을 올리는 동시에 부피로 공동을 잠식하므로 두 요구가 같은 변수에 묶여 있다. 이를 분리하기 위해, 술폰산을 안전 구간에 묶어 두고 나머지 자리를 니트로기로 채운 혼합 조성을 설계했다. 니트로기는 본 계열에서 최대 공동 지름을 오히려 넓히는 것으로 측정된 유일한 치환기다(8.8~18% 확장).

표 10. 혼합 치환 조성 — 건조 성능, 구조 안정성, 습윤 작업 용량

| 조성 | 구성 (24자리) | Q_st | LCD 감소 | 습윤 TSA WC | 물/CO₂ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| sa50nb50 | −SO₃H 12 + −NO₂ 12 | 30.36 ± 0.35 | 9.74% | 0.6930 ± 0.0159 | 1.30 |
| sa25nb75 | −SO₃H 6 + −NO₂ 18 | 29.58 ± 0.34 | 1.42% | 0.5999 ± 0.0160 | 0.72 |
| ms50nb50 | −SO₂CH₃ 12 + −NO₂ 12 | 28.45 ± 0.19 | 16.09% | 0.6257 ± 0.0092 | 0.73 |

**sa50nb50이 두 문턱을 동시에 넘는 첫 조성이다.** 흡착열 30.36 kJ/mol로 목표대에 들면서 공동 감소는 9.74%로 탈락선에서 10%p 이상 여유를 남긴다. 술폰산 밀도가 같은 saIm050과 비교하면 흡착열은 29.51에서 30.36으로 오르고(2.13σ) 공동 감소는 13.75%에서 9.74%로 줄었다 — 통상 맞바꾸는 두 축이 동시에 개선되었다. sa25nb75의 공동 감소 1.42%와 창구 지름 5.69 Å(모체 5.16보다 넓음)은 니트로기의 확장 효과를 단독으로 보여 준다.

그러나 습윤 조건에서는 이 우위가 유지되지 않는다. sa50nb50의 습윤 작업 용량은 0.6930 ± 0.0159로, 10절의 최적 조성(0.8328 ± 0.0252)보다 4.69σ 낮다. 원인은 흡착 쪽에 있다 — 습윤 흡착량이 0.8530인 데 비해 최적 조성은 1.0093이다. 니트로기는 공동을 넓혀 구조를 살렸지만 그만큼 CO₂를 덜 붙잡으며, 건조 로딩에서 이미 나타난 차이(1.1163 대 1.3247)가 습윤에서도 유지된 것이다. 구조 여유를 산 대가로 볼 수 있다.

물 거동은 설계 의도대로였다. 공여성 수소를 줄인 두 조성의 물/CO₂ 몰비는 0.72와 0.73으로 같은 술폰산 밀도의 단독 치환 조성(1.01)보다 낮고, 승온 재생에서 물의 86~90%가 제거되어 자가건조가 정상 작동한다. 즉 공여성 수소를 줄이면 물 부담이 준다는 설계 원리는 확인되었으나, 그것만으로 작업 용량이 따라오지는 않는다.

12. 결론과 향후 과제

gme 위상 ZIF-69에 술폰산을 부분 치환하면 흡착열이 22.4에서 34.0 kJ/mol 까지 단조 증가한다. 그러나 같은 작용기가 물을 함께 끌어들이고 공동을 잠식하므로, 세 축의 최적이 서로 다른 조성에 놓인다.

· 구조 안정성 관문은 치환율 58.3%와 62.5% 사이, 치환 자리 단 한 칸에서 닫힌다.

· 흡착 목표대는 87.5%에서야 열린다. 두 창은 술폰산 단독 치환에서 겹치지 않는다.

· 그 제약 안에서의 최적은 58.3%이며, 습윤 작업 용량이 모체 대비 +77%다.

· 술폰산과 니트로기를 혼합하면 두 창이 겹친다(흡착열 30.36, 공동 감소 9.74%). 다만 습윤 작업 용량은 최적 조성보다 4.69σ 낮아, 두 문턱 통과가 곧 성능 우위는 아니다.

· 재생 에너지의 지배항은 흡착열이 아니라 작업 용량에 반비례하는 현열이다.

· 물 분압이 고정된 승온 재생에서는 상대습도가 90%에서 2.8%로 떨어져 흡착된 물의 86~90%가 같은 사이클에 제거된다.

향후 과제

· 혼합 설계에서 공동을 넓히지 않고 흡착을 유지하는 경로 — 니트로기 대신 더 작은 극성기 검토

· 문헌에 실측 흡착열이 보고된 물질을 동일 프로토콜로 계산해 절대값 교정

· 안정성 관문의 단일 지표 의존 해소 — 기계적 안정성 등 직교 지표 추가

· 극성 질소를 고리 안에 둔 링커 — 부피를 늘리지 않고 친화도를 올리는 경로

· 합성 실증과 분광 검증 — 투입 조성이 결정 내 조성으로 옮겨지는지

본 연구의 결과는 모두 계산이며 합성으로 검증되지 않았다. 평형 흡착만 다루었으므로 확산과 파과 거동은 계산하지 않았고, 반복 사이클에서의 골격 내구성도 시험하지 않았다. 구조 안정성 관문에 사용한 이완은 수렴에 이르지 않으므로 그 값은 심한 불안정성의 선별로만 읽어야 한다.

참고문헌

[1] Banerjee, R.; Yaghi, O. M. et al. Control of Pore Size and Functionality in Isoreticular Zeolitic Imidazolate Frameworks and their CO₂ Selective Capture Properties. J. Am. Chem. Soc. 2009, 131, 3875–3877.

[2] García-Sánchez, A. et al. Transferable Force Field for Carbon Dioxide Adsorption in Zeolites. J. Phys. Chem. C 2009, 113, 8814–8820.

[3] Rick, S. W. A reoptimization of the five-site water potential (TIP5P) for use with Ewald sums. J. Chem. Phys. 2004, 120, 6085–6093.

[4] Nazarian, D.; Camp, J. S.; Chung, Y. G.; Snurr, R. Q.; Sholl, D. S. Large-Scale Refinement of Metal–Organic Framework Structures Using Density Functional Theory. Chem. Mater. 2017, 29, 2521–2528.

[5] Chanut, N.; Llewellyn, P. L. et al. Screening the Effect of Water Vapour on Gas Adsorption Performance. ChemSusChem 2017, 10, 1543–1553.

[6] Åhlén, M.; Cheung, O. et al. Selective adsorption of CO₂ and SF₆ on mixed-linker ZIF-7–8s. Chem. Eng. J. 2021, 422, 130117.

[7] Mohamed, S. A.; Jiang, J. Integrating stability metrics with high-throughput computational screening of MOFs for CO₂ capture. Commun. Mater. 2023, 4, 79.

[8] Huang, C.; van der Veen, M. A. Capturing CO₂ under Dry and Humid Conditions: When Does the Parent MOF Outperform the MTV MOF? Inorg. Chem. 2025.

[9] Kwon, O.; Rajendran, A.; Woo, T. K. Identification of MOFs for near Practical Energy Limit CO₂ Capture from Wet Flue Gases. ACS Cent. Sci. 2025.