배가스 CO₂ 포집을 위한 MTV-ZIF-69의 전산 설계

평가 파이프라인 설계와 습윤 조건 최적 치환율의 결정

초록

실제 배가스에는 수분이 동반되므로 건조 조건의 CO₂ 흡착량만으로는 포집 소재를 평가할 수 없다. 본 연구는 gme 위상 ZIF-69의 클로로벤조이미다졸레이트 링커에 술폰산기(−SO₃H)를 부분 치환한 다변량 골격 계열을 설계하고, “습윤 배가스에서 어느 치환율이 가장 유리한가”라는 단일 질문에 답하도록 10단계 평가 파이프라인을 먼저 설계한 뒤, 판정 기준을 계산 전에 등록하고 동일 프로토콜로 건조 흡착·수분 경쟁·습윤 작업 용량·구조 안정성· 재생 에너지를 측정했다. 흡착열은 치환율을 따라 22.4→34.0 kJ/mol로 오르지만 같은 수소결합 공여 자리가 물을 함께 붙잡고 공동을 잠식한다. 그 결과 구조 안정성 관문은 치환율 58.3→62.5% 한 칸에서 닫히고 흡착 목표대(≥30 kJ/mol)는 66.7→87.5% 사이에서 열려, 두 창은 어떤 −SO₃H 단독 조성에서도 겹치지 않는다. 제약 안의 최적은 58.3%(14/24 자리)로, 습윤 온도 스윙 작업 용량 0.833 ± 0.025 mol/kg — 무치환 모체 대비 +77% — 를 준다. 술폰산·니트로 혼합 치환은 두 창을 처음으로 동시에 열었으나 습윤 성능으로 4.7σ의 대가를 치렀다. 문헌 실측이 있는 ZIF-93으로 프로토콜을 검증해 흡착열 편차 +0.95 kJ/mol(사전 등록 허용 ≤3)을 확인했다.

1. 연구 질문과 평가 파이프라인의 설계

연구를 관통하는 질문을 하나로 고정했다 — “습윤 배가스(CO₂ 0.15 bar, 298 K, 상대습도 90%)에서 −SO₃H 치환율이 얼마일 때 실제로 실어 나르는 CO₂가 최대가 되는가.” 이 질문은 흡착량 최대화와 다르다. 흡착제는 붙였다 떼는 순환으로 쓰므로 성능의 최종 척도는 작업 용량(흡착 로딩 − 탈착 로딩)이고, 물이 있는 조건에서 붙잡는 힘의 근원이 같은 자리를 물과 다투기 때문이다.

질문을 두 개의 반대 방향 가설로 쪼갰다. 가설 1: −SO₃H는 강한 수소결합 공여자이자 극성 자리이므로 치환율이 오르면 기공 내 정전기 환경이 강해져 건조 CO₂ 흡착이 단조 증가한다. 가설 2: 같은 이유로 물 친화도 역시 커지므로, 습윤 조건에서는 과도한 치환이 오히려 CO₂를 밀어내는 지점 — 두 효과가 균형을 이루는 유한한 최적 치환율 — 이 존재한다. 두 가설이 서로 반대 방향을 가리키기 때문에, 어느 쪽이 우세한지는 계산이 정하고 연구자는 그 판정 기준만 미리 정하면 된다. 아래 파이프라인은 이 두 가설을 순서대로 시험하도록 짜였다 — ⑤가 가설 1을, ⑥~⑧이 가설 2를 판정한다.

후보 하나가 지나는 단계를 계산 전에 설계했다. 순서에 의미가 있다 — 뒤로 갈수록 조성을 떨어뜨리는 관문이며, 앞 단계의 1위가 뒤 단계에서 탈락하는 일이 실제로 일어났다.

표 1. 평가 파이프라인 — 단계와 사전 등록 관문

| 단계 | 답하는 질문 | 관문·판정 |
| --- | --- | --- |
| ① 구조 생성 | 치환기를 어느 자리에 몇 개 넣는가 | 조성 개수 = 이름 (원자 수 600+4n 검산) |
| ② 구조 감사 | 물리적으로 성립하는가 | 융합 0 · 금지접촉 0 · 고아 원자 0 |
| ③ 기하 이완 | 실험 CIF의 왜곡을 풀었는가 | C–H 1.05~1.12 Å · 방향족 C–C 폭 <0.08 |
| ④ 전하 부여 | 정전기를 넣을 수 있는가 | 전 원자 전하합 ¦Σq¦ < 1×10⁻⁴ |
| ⑤ 건조 흡착 GCMC | 얼마나, 얼마나 세게 잡는가 | Q_st 목표대 30~40 kJ/mol |
| ⑥ 수분 경쟁 | 물이 있어도 잡는가 | RH90 유지율 ≥80 유효 / 50~80 조건부 / <50 종료 |
| ⑦·⑧ 작업 용량(건조·습윤) | 떼어낼 수 있는가 | 순위는 1.5σ 규칙으로만 |
| ⑨ 구조 안정성 | 골격이 기공을 유지하는가 | PLD>3.3 Å · LCD 감소<20% · AV>20 Å³ · 최소거리>0.7 Å |
| ⑩ 증거표·최종 판정 | 관문을 전부 넘은 조성이 있는가 | 전 관문 충족 전 추천 없음 |

판정 규율 네 가지를 함께 등록했다. (i) 모든 판정 기준은 계산을 돌리기 전에 문서로 등록하고 결과를 본 뒤 고치지 않는다. (ii) 모든 수치에 1σ를 병기하고 차이가 1.5σ 미만이면 순위를 매기지 않는다 — 1.5σ 미만은 “같다”가 아니라 “모른다”다. (iii) 작업 용량은 두 로딩의 차이므로 오차를 제곱합근으로 합성한다(σ_wc=√(σ_ads²+σ_des²)). (iv) 구조 세대가 다르면 수치를 한 표에 놓지 않는다.

2. 계산 방법

흡착 시뮬레이션은 RASPA2의 대정준(μVT) 몬테카를로를 사용했고, 무한 희석 극한의 헨리 상수와 등량 흡착열은 위덤 삽입으로 얻었다. 기하 이완은 GFN-FF(셀 고정, FIRE, fmax<0.05 eV/Å), 골격 부분전하는 DDEC6를 기계학습으로 재현하는 PACMAN, 기공 지표(PLD·LCD·접근가능부피)는 Zeo++로 계산했다. 설정은 다음 표와 같으며 전 계산에서 단 한 값도 바꾸지 않았다.

표 2. 계산 설정 (전 결과 공통)

| 항목 | 설정 |
| --- | --- |
| 사이클 | 초기화 5,000 + 생산 15,000 (오차 1.3~3.5%) |
| 골격 힘장 | UFF_MOF (Lorentz–Berthelot 혼합) |
| CO₂ 모델 | García-Sánchez 2009 — ε_C 29.933 K, σ_C 2.745 Å, q_C +0.6512e |
| N₂ 모델 | 3자리 사중극자 모형, q_N −0.405e |
| 물 모델 | TIP5P-Ew (5자리 — 고립전자쌍 2개로 수소결합 방향성 표현) |
| 전하 | PACMAN DDEC6 (CIF 포함) |
| 정전기 / 컷오프 | Ewald 정밀도 1×10⁻⁶ / 12 Å |
| 시뮬레이션 셀 | 2×2×2 (수직폭 45.2/45.2/38.8 Å > 2×컷오프 — 최소 이미지 성립) |
| 흡착 조건 | CO₂ 0.15 bar · 298 K (배가스) |
| 재생 조건 | TSA 373 K (CO₂ 분압 유지) / VSA 0.05 bar (298 K) |
| 수분 | p(H₂O) 2852.1 Pa 고정 = 298 K에서 RH 90% |

앙상블 선택에는 이유가 있다. 흡착 실험은 “일정 온도·일정 분압의 기체에 노출된 골격”이므로, 화학퍼텐셜·부피·온도를 고정하고 분자 수가 요동하는 대정준 앙상블이 물리적으로 대응한다. 흡착열 목표대 30~40 kJ/mol도 임의값이 아니다. 흡착은 기체를 좁은 공간에 가두므로 반드시 엔트로피가 줄고(ΔS<0), 자발성(ΔG=ΔH−TΔS<0)을 확보하려면 발열(ΔH<0)이 −TΔS 항을 이겨야 한다 — 이것이 하한을 정한다. 반대로 |ΔH|가 너무 크면 재생 단계에서 같은 결합을 끊는 비용이 커진다 — 이것이 상한을 정한다. 0.15 bar라는 낮은 분압에서 포집하되 373 K 승온으로 회수한다는 공정 조건이 그 사이 창을 30~40 kJ/mol에 놓는다.

CO₂ 파라미터는 TraPPE가 아니라 García-Sánchez 2009이다. 사중극자 −0.876 e·Å²는 실측(−0.895)에 가깝고, N₂ 모형이 실측보다 16% 약해 CO₂/N₂ 선택도의 절대값은 계통적으로 부풀며 조성 간 비교에는 영향이 없다.

3. 모체의 선택 — sod를 떠나 gme로

치환기 도입에는 상반된 두 요구가 있다. 분산력을 키우려면 공동이 좁아야 하고, 정전기 자리를 붙이려면 부피가 필요하다. ZIF-8(sod)에서는 이 둘이 같은 부피를 다퉜다 — C2 자리의 치환기가 6원환 창구를 향하므로, 작용기를 넣으면 공동(LCD 10.99→10.43 Å, −5%)은 거의 줄지 않으면서 창구(PLD 3.41→3.25 Å)가 막힌다. 같은 작용기를 같은 밀도로 넣어도 gme 위상 ZIF-69에서는 반대가 된다. 벤조이미다졸레이트의 b2 자리가 공동 쪽을 향하므로 공동은 크게 줄고(LCD −19%) 창구는 열린 채 남는다(PLD 4.96→4.24 Å). 위상이 작용기의 방향을 정하고, 방향이 결과의 부호를 정한다.

ZIF-69는 Zn(nIm)(cbIm) — 니트로이미다졸레이트와 5-클로로벤조이미다졸레이트가 1:1로 섞인, 그 자체로 다변량(MTV) 골격이다. 단위셀 600원자에 치환 가능한 −Cl 자리가 정확히 24개이므로 치환율은 1/24 = 4.17%p 간격의 이산 격자가 된다. −Cl 하나가 −SO₃H로 바뀌면 원자가 4개 늘므로(원자 수 = 600+4n) 조성이 조용히 어긋나면 원자 수 검산에서 걸린다. 벤치마크한 대체 작용기 12계열(−NO₂, −Br, −CF₃, −SO₂CH₃, −C≡N 등) 중 −SO₃H를 이긴 것은 없었다 — 최선의 −NO₂ 100%도 Q_st 28.87 kJ/mol로 목표대에 못 미친다. −SO₃H의 힘은 황이 아니라 말단 −OH의 수소결합 공여에 있다(설폰만 남긴 −SO₂CH₃가 최하위권이라는 것이 그 반증이다). 이 사실이 이후 모든 결과를 지배한다.

이 선택은 gme 계열의 실험적 발견 위에 서 있다. ZIF-68/69/70/78~82를 합성한 원 보고는 같은 위상 안에서 CO₂ 흡착을 가르는 변수가 기공 크기가 아니라 링커 작용기의 극성임을 보였다[6]. 본 연구는 그 명제를 한 골격 안에서 연속 변수로 만든 것이다 — 위상과 기공 구조를 고정한 채 극성 자리의 밀도만 24분의 1 간격으로 올리며, 이득(CO₂ 결합)과 대가(물 결합·공동 잠식)가 각각 어느 치환율에서 우세해지는지를 측정한다.

4. 건조 흡착 — 치환율·흡착열 사다리

표 3. 건조 흡착 (0.15 bar CO₂, 298 K, 이완 구조)

| 조성 (치환 자리) | Q_st (kJ/mol) | 0.15 bar 로딩 (mol/kg) | 목표대 30~40 |
| --- | --- | --- | --- |
| 무치환 모체 | 22.42 ± 0.11 | 0.589 ± 0.006 | — |
| −SO₃H 25% (6/24) | 27.97 ± 0.10 | 0.965 ± 0.010 | — |
| −SO₃H 50% (12/24) | 29.51 ± 0.19 | 1.239 ± 0.021 | 문턱 밑 |
| −SO₃H 58.3% (14/24) | 28.75 ± 0.18 | 1.325 ± 0.022 | — |
| −SO₃H 75% (18/24) | 31.42 ± 0.22 | 1.360 ± 0.021 | 진입 |
| −SO₃H 100% (24/24) | 34.01 ± 0.55 | 1.543 ± 0.036 | 진입 |

치환은 명확히 작동한다. 흡착열이 22.4에서 34.0 kJ/mol로 오르고 로딩은 2.6배가 되며, 인접 조성 간 간격이 통계 오차를 크게 넘는다. 로딩을 셀당 분자 수로 바꾸면 직관이 선다 — 무치환 셀은 CO₂ 4.7개, 100% 치환 셀은 12.2개를 붙든다. 기전은 정전기다. CO₂는 쌍극자가 없지만 큰 사중극자 모멘트를 갖고, −SO₃H가 만드는 국소 전기장 기울기·수소결합 공여 자리와 강하게 결합한다. 골격 전하를 끈 대조 계산에서 정전기 기여는 무치환 41%에서 고치환 ~69%로 오른다.

같은 사다리가 선택도에도 선다. 배가스의 대부분은 N₂이므로 CO₂/N₂ 선택도가 분리 성능을 정하는데, 무한 희석 헨리 상수의 비로 잰 선택도는 무치환 20.1 ± 0.4에서 100% 치환 150.9 ± 13.7까지 7.5배 오른다. 기전이 정전기라는 사실과 정합한다 — N₂의 사중극자는 CO₂의 1/3 수준이라 극성 자리의 이득을 CO₂만 누리기 때문이다. 승자 조성 58.3%의 선택도는 59.2 ± 1.6으로, 공정에서 요구되는 수십 배 수준을 여유 있게 넘는다.

한 가지 방법론적 사실을 기록한다. 기하 이완은 값을 옮기는 보정이 아니라 순위를 바꾸는 단계였다. 이완 전 구조에서 전 조성 1위(36.9 kJ/mol)였던 −SO₂CH₃ 75%는 이완 후 29.0으로 무너졌다 — 부피 큰 치환기가 뒤틀린 고리 위에서 만든 인공적으로 좁은 흡착 자리가 풀렸기 때문이다. 부피(접근가능부피)가 늘었는데 흡착이 주는 조성은 기하를 의심해야 한다는 것이 이 계열의 일반 교훈이다.

5. 수분 경쟁 — 유지율 고원과 물/CO₂ 문턱

물 분압을 0에서 RH90(2852.1 Pa)까지 올리며 CO₂/H₂O 이원 GCMC를 수행했다. 판정 기준은 계산 전에 등록했다: RH90 유지율(습윤 로딩 ÷ 건조 로딩) 80% 이상 유효, 50~80% 조건부, 50% 미만 노선 종료.

표 4. 수분 경쟁 (RH90 = 2852.1 Pa H₂O, CO₂ 0.15 bar, 298 K; 로딩 mol/kg)

| 조성 | 건조 CO₂ | RH90 CO₂ | 유지율 (%) | RH90 H₂O | H₂O/CO₂ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 무치환 | 0.584 ± 0.009 | 0.574 ± 0.010 | 98.4 ± 2.3 | 0.489 | 0.85 |
| 25% | 0.971 ± 0.015 | 0.781 ± 0.024 | 80.5 ± 2.8 | 0.722 | 0.92 |
| 50% | 1.230 ± 0.023 | 0.936 ± 0.010 | 76.1 ± 1.6 | 0.940 | 1.00 |
| 75% | 1.361 ± 0.012 | 1.047 ± 0.028 | 76.9 ± 2.2 | 1.242 | 1.19 |
| 100% | 1.541 ± 0.023 | 0.933 ± 0.028 | 60.6 ± 2.0 | 2.155 | 2.31 |

종료되는 조성은 없다. 그러나 구조가 뚜렷하다. 유지율은 단조 감소가 아니라 25~75% 구간에서 76~80%의 고원을 이루고(인접 차이 1.36σ·0.31σ — 구별 불가), 100%에서 16.4%p, 5.5σ로 꺾인다. 같은 자리에서 물/CO₂ 비가 1.19에서 2.31로 두 배가 된다 — 점진적 악화가 아니라 문턱 현상이다. 물리적 원인은 4절의 기전 그 자체다. CO₂를 세게 잡는 −OH 공여 자리는 물이 가장 잘 쓰는 자리이기도 하다. 물의 물리흡착 엔탈피는 최대 −59 kJ/mol로 본 계열의 어떤 CO₂ 흡착열(22~34)보다 크므로, 극성 자리가 임계 밀도를 넘으면 물 분자들이 수소결합 네트워크(클러스터)를 이루며 공동을 자기들끼리 채우기 시작한다. 유지율만 인용하면 결론이 거꾸로 읽힌다는 점도 명시한다 — 유지율 최하 조성(100%)의 절대 습윤 로딩(0.933)은 무치환(0.574)의 1.6배다. 그래서 판정은 비율이 아니라 다음 절의 절대 작업 용량으로 내린다.

낮은 습도 구간의 거동도 판정에 쓰였다. RH25에서 이미 조성 간 서열이 나타나며(무치환 100.7%, 100%는 80.2%), 25% 조성의 RH90 유지율 80.5 ± 2.8%는 유효선(80%) 위 0.16σ — 등록된 규율대로 “경계에서 유효”로 기록했고 판정선을 결과에 맞춰 움직이지 않았다. 문헌은 상대습도를 올려 물 클러스터 형성 문턱을 넘는 사례를 보고해 왔다[3]. 본 데이터는 습도를 RH90에 고정한 채 치환율을 올려 같은 문턱을 넘는다 — 조성 축에서 그 온셋이 75%와 100% 사이에 놓인다는 것은 문헌에 같은 축의 측정이 없는, 본 계열의 독자적 관측이다.

6. 습윤 작업 용량 — 사전 등록 판정과 승자

실제 공정에서 기체 흐름의 물 함량은 변하지 않으므로, 물 분압을 2852.1 Pa로 고정한 채 온도와 CO₂ 분압만 바꿔 흡착(298 K)·온도 스윙 탈착(373 K)· 진공 스윙 탈착(0.05 bar)을 각각 계산했다. 승자 판정 규칙은 결과가 나오기 전에 등록했다: 구조 안정성 관문(7절)을 통과한 생존자 가운데 습윤 TSA 작업 용량이 최대이고 차순위와 1.5σ 이상 벌어진 조성.

표 5. 습윤 작업 용량 (mol/kg). WC = 흡착 로딩 − 탈착 로딩

| 조성 | 습윤 TSA WC | 습윤 VSA WC | 안정성 관문(7절) |
| --- | --- | --- | --- |
| 무치환 | 0.469 ± 0.012 | 0.352 ± 0.013 | 통과 |
| 50% | 0.768 ± 0.018 | 0.557 ± 0.021 | 통과 |
| 58.3% | 0.833 ± 0.025 | 0.569 ± 0.029 | 통과 (마지막 생존자) |
| 75% | 0.833 ± 0.022 | 0.580 ± 0.027 | 탈락 |
| 100% | 0.688 ± 0.024 | 0.498 ± 0.042 | 탈락 |

로딩과 작업 용량이 왜 갈라지는지는 잔류량이 보여 준다. 100%는 흡착 단계에서 0.934 mol/kg을 붙잡지만 373 K 재생 후에도 0.245를 놓지 않아 실제로 실어 나르는 것은 0.688이다. 50%는 덜 붙잡고(0.928) 덜 남겨(0.160) 0.768을 나른다 — 더 많이 잡은 쪽이 더 적게 나른다. 세게 잡은 만큼 놓지 못하는 것, 그리고 물이 빈자리를 채우는 것이 겹친 결과이며, 흡착량 단독 지표가 공정 성능을 대변하지 못하는 이유가 여기에 있다.

두 사실이 판정을 결정한다. 첫째, 건조 세 축(흡착열·로딩·건조 작업 용량) 1위였던 100%가 습윤에서 꼴찌다. 원자 수준 흡착 지표가 공정 성능을 예측하지 못한다는 최근 대규모 스크리닝의 명제(10절)가 본 계열 안에서 그대로 재현된 것이다. 둘째, 58.3%는 관문 탈락자인 75%의 습윤 작업 용량과 통계적으로 구별되지 않으면서(0.015σ) 관문을 통과한다 — 즉 안정성을 포기하지 않고 75%의 성능을 얻는다. 생존자 안에서 58.3%는 차순위 50%를 2.10σ로 이긴다. 등록 규칙에 따라 승자는 −SO₃H 58.3%(14/24 자리), 습윤 TSA 작업 용량 0.833 ± 0.025 mol/kg, 무치환 모체 대비 +77%다.

7. 구조 안정성 관문 — 두 창은 겹치지 않는다

치환기는 공동 부피를 소비한다. UFF4MOF로 이완한 구조의 최대 공동 직경(LCD)이 이완된 무치환 모체 대비 20% 넘게 줄면 기공 붕괴로 보고 탈락시키는 관문을 사전 등록했다(PLD·접근가능부피·최소 원자간 거리 기준 동반). 50%와 75% 사이가 비어 있었으므로 24분 격자의 중간 조성 네 개(58.3/62.5/66.7/87.5%)를 추가로 만들었다.

표 6. 조성 격자의 두 관문 (LCD 감소는 이완된 모체 대비)

| 조성 | Q_st (kJ/mol) | 목표대 ≥30 | LCD 감소 (%) | 관문(<20%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50% | 29.51 ± 0.19 | — | 13.75 | 통과 |
| 58.3% | 28.75 ± 0.18 | — | 15.71 | 통과 — 마지막 생존자 |
| 62.5% | 28.92 ± 0.19 | — | 20.87 | 탈락 |
| 66.7% | 29.59 ± 0.29 | — (1.4σ 밑) | 20.65 | 탈락 |
| 75% | 31.42 ± 0.22 | 진입 | 20.26 | 탈락 (경계) |
| 87.5% | 31.12 ± 0.53 | 진입 | 21.21 | 탈락 |
| 100% | 34.01 ± 0.55 | 진입 | 22.50 | 탈락 |

기준선 정의가 판정을 좌우하므로 명시한다. LCD 감소는 이완 전 구조가 아니라 이완된 무치환 모체(LCD 7.631 Å) 대비다 — 이완은 전 구조를 수축시키므로(모체 자신도 8.90→7.63 Å, −14.2%) 기준선을 같이 움직여야 치환의 효과만 분리된다. 안정성 관문은 58.3→62.5% — 치환 자리 딱 하나(14→15/24) — 사이에서 15.7%에서 20.9%로 뛰며 닫히고, 그 위 62.5~100%는 20.3~22.5%로 거의 평평하다. 흡착 문턱(≥30 kJ/mol)은 66.7%(29.59, 1.4σ 밑)와 87.5%(31.12) 사이에서야 열린다. 두 창이 격자점 두 칸 이상 어긋나 있으므로, −SO₃H 단독 치환으로는 흡착 목표대에 들면서 구조가 버티는 조성이 존재하지 않는다. 경계 조성 75%의 초과 폭(0.26%p)이 계산 방법에 얼마나 민감한지도 측정했다 — 이완 반복 상한을 12→24→36회로 세 배 늘려도 LCD 감소는 20.20~20.32%로 폭 ±0.06%p에 머물러, 탈락은 프로토콜 인공물이 아니다. 따라서 58.3%는 타협이 아니라 측정된 제약 안의 최적이다. 못 넘는 것을 확인하는 것도 사전 등록이 있어야 말할 수 있는 답이다.

8. 혼합 치환 — 두 창을 겹치게 만든 대가

−SO₃H 단독으로 안 된다면, 공동을 덜 잠식하는 극성기를 섞어 창을 옮길 수 있는가. 니트로기는 수소결합 공여자가 없어 물 결합이 약하고 부피가 작다. 이 가설로 혼합 조성 세 종을 같은 파이프라인에 태웠다.

표 7. 혼합 치환 결과 (안정성 관문은 3종 모두 통과)

| 혼합 조성 (24자리 배분) | Q_st (kJ/mol) | LCD 감소 (%) | 습윤 TSA WC |
| --- | --- | --- | --- |
| −SO₃H 50% + −NO₂ 50% | 30.36 ± 0.35 | 9.74 | 0.693 ± 0.016 |
| −SO₃H 25% + −NO₂ 75% | 29.58 ± 0.34 | 1.42 | 0.600 ± 0.016 |
| −SO₂CH₃ 50% + −NO₂ 50% | 28.45 ± 0.19 | 16.09 | 0.626 ± 0.009 |

−SO₃H 50% + −NO₂ 50%가 이 프로젝트에서 처음으로 두 관문을 동시에 넘었다 — 흡착열 30.36으로 목표대에 들면서 LCD 감소가 9.7%에 그친다. 그러나 습윤 작업 용량은 0.693으로 승자 58.3%에 4.69σ 뒤진다. 물/CO₂ 비 1.30이 말해 주듯 니트로기는 물 경쟁을 줄이는 데는 성공했지만, 공동을 넓게 남긴 만큼 CO₂ 흡착 밀도도 잃었다. 구조 여유를 산 대가가 성능이었던 것이다. 목표대 진입과 실사용 성능이 별개의 축이라는 것 — 이것이 혼합 치환 결과의 요지이며, 6절에서 지표를 습윤 작업 용량으로 등록해 둔 이유이기도 하다.

9. 재생 에너지 수지 — 지배항은 흡착열이 아니다

온도 스윙 재생의 에너지는 세 항의 합이다: 흡착열(CO₂를 떼는 화학적 대가) + 현열(골격을 298→373 K로 데우는 비용, C_p 0.9 J g⁻¹K⁻¹ 가정) + 전처리 건조 시 물 증발 잠열(16.7 kJ/mol-CO₂). 직관은 흡착열이 지배할 것 같지만 — “세게 잡을수록 떼기 어렵다” — 수지를 실제로 쓰면 아니다.

표 8. TSA 재생 에너지 수지 (열회수 0% 가정의 보수적 상한)

| 조성 · 운전 | Q_st | 현열 | 잠열 | 합계 (kJ/mol-CO₂) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 무치환 · 젖은 채 | 22.4 | 143.9 | — | 166.3 |
| 무치환 · 말려서 | 22.4 | 139.3 | 16.7 | 178.5 (손해) |
| 50% · 젖은 채 | 29.5 | 87.9 | — | 117.4 |
| 75% · 젖은 채 | 31.4 | 81.0 | — | 112.4 |
| 100% · 젖은 채 | 34.0 | 98.1 | — | 132.1 |
| 100% · 말려서 | 34.0 | 52.0 | 16.7 | 102.8 (최저) |

현열이 흡착열의 2~5배로 수지를 지배한다. 현열은 67.5 kJ/kg ÷ 작업 용량이므로, 치환의 진짜 이득은 흡착열을 올린 것이 아니라 작업 용량을 올려 같은 난방비를 더 많은 CO₂에 나눈 것이다. 승자 58.3%를 젖은 채 운전하면 같은 산식으로 약 110 kJ/mol이 된다(67.5/0.833+28.75; 이 근사는 표 8의 정밀 계산과 0.1 단위까지 일치함이 확인된 식이다). 전처리 건조는 물을 많이 먹는 조성에서만 값을 한다 — 무치환은 말리면 오히려 손해이고, 100%는 29.3 kJ/mol을 절감해 최저가 된다. 즉 젖은 채 최악인 조성이 말리면 최선이 되는 순위 역전이 있고, 어느 쪽이 옳은지는 건조 설비 투자라는 공정 설계 결정에 달려 있다.

온도 스윙에는 부수 효과가 있다. 물 분압이 같아도 373 K에서는 포화증기압이 32배로 커져 상대습도가 90→2.8%로 떨어지므로, 승온만으로 흡착된 물의 86~90%가 스스로 빠진다(자가건조). 유일한 예외가 100%로 제거율 77.6% — 5절의 물 클러스터 문턱을 넘은 조성은 재생 온도에서도 물을 놓지 않아 사이클마다 베드가 젖는다. 반면 진공 스윙은 온도가 그대로라 상대습도가 90%로 유지되고, CO₂가 비운 자리를 물이 채워 전 조성에서 물이 오히려 5~13% 늘었다. 압력은 물의 화학퍼텐셜을 거의 건드리지 못한다. 이 계열의 재생은 온도 스윙이어야 한다.

C_p 0.9는 이 계열의 실측이 아닌 MOF 문헌 대표값으로, 0.6~1.2 구간에서 합계가 1.6~1.8배 움직인다. 진공 일은 등온 가역 하한(2.7 kJ/mol)으로 계산되며 열에너지와 같은 단위로 더할 수 없어 표에서 제외했다.

10. 프로토콜 검증과 결론

계산값이 실험과 같은 자 위에 있는지 확인하기 위해, 문헌 실측이 있는 ZIF-93(rho, Zn(4-methyl-5-imidazolecarboxaldehyde)₂)을 동일 파이프라인에 태웠다. 허용 편차(|ΔQ_st| ≤ 3 kJ/mol)는 계산 전에 등록했다.

표 9. ZIF-93 앵커 검증 (Morris et al. 실측 대비)

| 항목 | 본 프로토콜 | 문헌 실측 | 편차 |
| --- | --- | --- | --- |
| Q_st CO₂ (kJ/mol) | 30.25 ± 0.41 | 29.3 | +0.95 (허용 ≤3 통과) |
| Q_st N₂ (kJ/mol) | 15.86 ± 0.08 | 15.71 | +0.15 |

두 기체 모두 과대평가 방향으로 약 1 kJ/mol 이내 — 우연 일치가 아니라 계통 편향의 크기와 방향이 측정된 것이다. 함의는 보수적이다: 본 계열에서 목표대 문턱(30) 바로 밑에 있는 조성들의 실제 흡착열은 계산값보다 낮으면 낮았지 높지 않다. 설정 자체도 2025년 대규모 스크리닝(실험 유래 MOF 23,000종)의 표준과 정렬된다 — CO₂ 모델이 동일하고, 물 모델은 본 연구가 더 정밀하며(5자리 대 4자리), 습윤 관문은 더 가혹하다(RH90 대 RH40). 그 연구의 핵심 결론 — 원자 수준 흡착 지표 29종은 공정 수준 포집 에너지의 좋은 예측자가 아니었다 — 는 건조 3축 1위가 습윤 꼴찌가 된 본 계열의 관측과 일치하며, 순위를 흡착열이 아니라 습윤 작업 용량으로 매긴 설계 선택을 정당화한다.

검증의 경계도 등록해 둔다. 같은 문헌의 CO₂/N₂ 선택도(IAST 54.1)는 본 프로토콜의 헨리 비(18.9)와 정의가 달라 — 유한 로딩의 혼합 등온선 대 무한 희석 극한 — 검증 항목에서 제외했다. 정의가 다른 두 수의 차이는 오차가 아니므로 비교표에 올리지 않는 것이 옳다. 따라서 이 앵커가 보증하는 것은 흡착열과 저압 로딩까지이고, 본 연구의 결론이 정확히 그 두 양 위에 서 있다.

결론. (1) 서두의 질문에 답이 나왔다 — 습윤 배가스에서 최적 치환율은 −SO₃H 58.3%(14/24)이며, 습윤 TSA 작업 용량 0.833 ± 0.025 mol/kg로 무치환 대비 +77%다. (2) 이 값은 상한이 아니라 제약의 산물이다. CO₂를 잡는 기전(−OH 수소결합 공여·국소 전기장)이 물을 잡고 공동을 잠식하는 기전과 동일하므로, 안정성 창(≤58.3%)과 흡착 목표대 창(≥87.5% 부근)은 단독 치환으로 겹칠 수 없다. (3) 최대 치환이 최적이 아니다 — 건조 성능 1위 100%는 물 클러스터 문턱(물/CO₂ 2.31)을 넘어 습윤 꼴찌가 되고 자가건조도 잃는다. (4) 혼합 치환은 창을 겹치게 할 수 있으나(−SO₃H50+−NO₂50: 흡착열 30.4, LCD 감소 9.7%) 습윤 성능 4.69σ를 대가로 치렀다. 지표를 무엇으로 삼는가가 결론을 정하며, 그래서 지표와 관문을 계산보다 먼저 등록하는 설계가 본 연구의 방법론적 결론이다. (5) 재생의 지배항은 흡착열이 아니라 현열이고, 온도 스윙은 자가건조를 겸한다 — 공정 관점의 이득은 결합을 세게 만든 데서가 아니라 작업 용량으로 난방비를 희석한 데서 온다.

본 결과의 위치. 절대 용량으로 최상위 아민 관능화 소재를 겨루는 결과는 아니다. 본 계열의 의의는 세 가지가 방법에 있다 — 건조 스크리닝이 아니라 습윤 작업 용량을 1차 지표로 등록하고 그 지표로 격자를 판정한 것, 이산 치환 격자를 자리 하나(4.17%p) 분해능까지 좁혀 안정성 창이 닫히는 지점과 흡착 창이 열리는 지점을 각각 한 칸 안에 가둔 것, 그리고 성능을 가르는 물 경쟁의 문턱을 습도 축이 아닌 조성 축에서 측정한 것이다. 성능 상위 후보가 안정성 관문에서 탈락하는 비율이 크다는 것[4], 친수 작용기의 물 경쟁이 건조 이득을 상쇄할 수 있다는 것[3]은 독립 연구들과 방향이 일치하며, 본 연구는 그 일반론에 “어느 치환율에서”라는 좌표를 붙였다.

참고문헌

[1] A. García-Sánchez et al., J. Phys. Chem. C 113, 8814 (2009). — CO₂ 힘장.

[2] Y. Kwon, A. Rajendran, T. K. Woo, ACS Cent. Sci. (2025). — 실험 유래 MOF 23,000종의 GCMC·공정 스크리닝; 흡착 지표 29종과 공정 에너지의 낮은 상관.

[3] Y. Huang, M. A. van der Veen, Inorg. Chem. (2025). — 습윤 조건에서 친수 작용기의 CO₂ 이득 상쇄.

[4] A. Mohamed, J. Jiang, Commun. Mater. 4 (2023). — 성능 통과 148종 중 안정성 4지표 동시 만족 51종.

[5] O. Åhlén et al., Chem. Eng. J. 422, 130117 (2021). — 혼합 링커 ZIF의 비단조 조성–성능과 고치환 상전이.

[6] R. Banerjee, O. M. Yaghi et al., J. Am. Chem. Soc. 131, 3875 (2009). — gme 위상 ZIF 계열 합성; CO₂ 흡착을 가르는 것은 링커 극성.

[7] W. Morris et al. — ZIF-93 CO₂/N₂ 흡착 실측 (앵커 검증의 기준값).

[8] M. W. Mahoney, W. L. Jorgensen 계열의 TIP5P를 Ewald 합에 재보정한 S. W. Rick, J. Chem. Phys. 120, 6085 (2004). — TIP5P-Ew.